**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**Innenputze**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Kalk-Maschinenputz leicht KMP-L**  Kalk-Maschinenputz KMP-L CS II WO nach DIN EN-998-1 zweilagig oder nass in nass in zwei Arbeitsgängen 10 bis 15 mm Dicke auf Mauerwerk auftragen, einschl. aller anfallenden Arbeiten.  **Produkt: RYGOL Kalk-Maschinenputz leicht KMP-L**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Kalkputz KMP 01**  Normalputzmörtel GP, CS I, W0, DIN EN 998-1  RYGOL Kalkputz KMP 01 wird einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass wenigstens in 10 bis 15 mm Auftragsdicke aufgetragen; die maximalen Schichtdicken bei KMP 01 (10 mm) pro Putzlage sind einzuhalten. Gegebenenfalls mehrlagig arbeiten.  Vorhergehende Putzlagen sind aufzurauen.  Körnung: 0 – 0,8 mm  **Produkt: RYGOL Kalkputz KMP 01**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Kalkputz KMP 02**  Normalputzmörtel GP, CS I, W0, DIN EN 998-1  RYGOL Kalkputz KMP 02 wird einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass wenigstens in 10 bis 15 mm Auftragsdicke aufgetragen; die maximalen Schichtdicken bei KMP 02 (20 mm) pro Putzlage sind einzuhalten. Gegebenenfalls mehrlagig arbeiten.  Vorhergehende Putzlagen sind aufzurauen.  Körnung: 0 - 1,4 mm  **Produkt: RYGOL Kalkputz KMP 02**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Innenwandputz Kalkputz extra KPe**  Putzmörtel CS II W0, DIN EN 998-1  Einlagig in zwei Arbeitsgängen als Maschinenputz auf Mauerwerk auftragen. Putzdicke 10 - 15 mm, Oberfläche sauber gefilzt (als Fliesenuntergrund nicht filzen).  Körnung: 0 - 0,8 mm  **Produkt: RYGOLKalkputz extra KPe**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Innenwandputz Öko-Kalkputz leicht ÖKP-L**  Schadstoffgeprüfter Kalk-Maschinenputz CS II W0 nach DIN EN 998-1 als Innenputz auf Mauerwerk auftragen. Die Oberfläche ist lot- und fluchtrecht herzustellen. Oberfläche sauber gefilzt  Körnung: 0 - 1,4 mm  Mindestputzdicke: 15 mm  Mauerwerk:  **Produkte: RYGOL Öko-Kalkputz leicht ÖKP-L**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Trasskalk-Maschinenputz MKP 03**  Normalputzmörtel CS II, W2 (DIN EN 998-1)  Aufbringen eines Trasskalk-Maschinenputzes einlagig in zwei Arbeitsgängen, Auftragsstärke ca. 15 mm.  Körnung: 0 – 3 mm.  **Produkt: Trasskalk-Maschinenputz MKP 03**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Trasskalk-Maschinenputz MKP 01**  Trockenmörtel der Qualitätskategorien CS I W 0 der DIN EN 998-1.  Aufbringen eines Trasskalk-Maschinenputzes  Körnung: 0 ‑ 1,4 mm  **Produkt: Trasskalk-Maschinenputz**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Leichtputz MAP L1**  Kalk-Zement-Leichtputz MAP L1 CS II W2 nach DIN EN-998-1 mit organischen Leichtzuschlägen einlagig 10 bis 15 mm bzw. nass in nass in zwei Arbeitsgängen auf Mauerwerk auftragen, einschl. aller anfallenden Arbeiten, Oberfläche sauber gefilzt  **Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Maschinenputz MAP L1**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Leichtputz MAP L2**  Kalkzement-Leichtputz Typ I als Unterputz mit mineralischen Leichtzuschlägen in LW CS II, W2 nach DIN EN 998-1, P II nach DIN V 18550 auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen.  Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. 1 Tag pro mm Putzdicke).  Mindestputzdicke: 15 mm  **Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Leichtputz MAP L2**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02**  Putzmörtel nach DIN EN 13279 der Klasse B2/50/2  Einlagig als Maschinenputz auf Mauerwerk auftragen.  Oberfläche sauber gefilzt  Körnung: 0 - 1,4 mm  **Produkt: RYGOL Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Kalk-Gips-Maschinenputz fein MIP 02-F**  Einlagig als Maschinenputz auf Mauerwerk auftragen.  Putzmörtel nach DIN EN 13279 der Klasse B2/50/2  Oberfläche sauber gefilzt  Körnung: 0 - 0,8mm  **Produkt: RYGOL Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02-F**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Gips-Kalk-Maschinenputz geglättet MIP 01-L**  Gips-Kalk-Maschinen-Glättputz der Klasse B4/50/2.  Nass in nass nach Herstellervorschrift lot-und fluchtgerecht auf Mauerwerk und Beton auftragen.  Putzdicke 12 - 15 mm,  Oberfläche sauber geglättet zur Aufnahme von Farbanstrichen.  Untergrund:  **Produkt: RYGOL Gips-Kalk-Maschinen-Glättputz MIP 01-L**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Gips-Leicht-Glättputz MIP-GL**  Putzmörtel nach B4/50/2 DIN EN 13279-1  Einlagig auf Mauerwerk auftragen.  Mindestputzdicke 10 mm, Oberfläche geglättet  **Produkt: RYGOL Gips-Leicht-Glättputz MIP-GL**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Porenbeton-Innenleichtputz PIP-L**  B5/50/2 DIN EN 13279-1  Einlagig an Innenwänden auf Porenbeton-Mauerwerk oder Kalksandstein-Mauerwerk auftragen, Oberfläche gefilzt,  Mittlere Putzdicke:       mm  **Produkt: RYGOLPorenbeton-Innenleichtputz PIP-L**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Schlämmputz SP**  RYGOL Schlämmputz nach CS III W2 DIN EN 998-1 mit sauberem Wasser zu einer geschmeidigen Masse mischen. Mit der Traufel aufziehen auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen und nach leichtem Anziehen des Mörtels mit feiner Bürste strukturieren.  Putzdicke: ca. 2 mm  **Produkt: RYGOL Schlämmputz**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Zement-Innenleichtputz ILP**  Kalk-Zement-Innenleichtputz LW CS II W0 nach DIN EN-998-1 einlagig 10 bis 15 mm bzw. nass in nass in zwei Arbeitsgängen auftragen, einschl. aller anfallenden Arbeiten. Oberfläche gefilzt  Die Oberfläche ist lot- und fluchtrecht herzustellen,  Körnung: 0 - 1,4 mm  **Produkt RYGOL Innenleichtputz ILP**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zemenet-Innenleichtputz fein ILP-F**  Kalk-Zement-Innenleichtputz LW CS II W0 nach DIN EN-998-1 einlagig 10 bis 15 mm bzw. nass in nass in zwei Arbeitsgängen auftragen, einschl. aller anfallenden Arbeiten. Oberfläche gefilzt  Die Oberfläche ist lot- und fluchtrecht herzustellen,  Körnung: 0 - 0,8 mm  **Produkt RYGOL Innenleichtputz ILP fein ILP-F**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
|  |  |