**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**Innenputze**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Kalk-Maschinenputz leicht KMP-L**Kalk-Maschinenputz KMP-L CS II WO nach DIN EN-998-1 zweilagig oder nass in nass in zwei Arbeitsgängen 10 bis 15 mm Dicke auf Mauerwerk auftragen, einschl. aller anfallenden Arbeiten.**Produkt: RYGOL Kalk-Maschinenputz leicht KMP-L**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |
| **Kalkputz KMP 01**Normalputzmörtel GP, CS I, W0, DIN EN 998-1 RYGOL Kalkputz KMP 01 wird einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass wenigstens in 10 bis 15 mm Auftragsdicke aufgetragen; die maximalen Schichtdicken bei KMP 01 (10 mm) pro Putzlage sind einzuhalten. Gegebenenfalls mehrlagig arbeiten. Vorhergehende Putzlagen sind aufzurauen.Körnung: 0 – 0,8 mm**Produkt: RYGOL Kalkputz KMP 01**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |
| **Kalkputz KMP 02**Normalputzmörtel GP, CS I, W0, DIN EN 998-1RYGOL Kalkputz KMP 02 wird einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass wenigstens in 10 bis 15 mm Auftragsdicke aufgetragen; die maximalen Schichtdicken bei KMP 02 (20 mm) pro Putzlage sind einzuhalten. Gegebenenfalls mehrlagig arbeiten. Vorhergehende Putzlagen sind aufzurauen.Körnung: 0 - 1,4 mm**Produkt: RYGOL Kalkputz KMP 02**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Innenwandputz Kalkputz extra KPe**Putzmörtel CS II W0, DIN EN 998-1Einlagig in zwei Arbeitsgängen als Maschinenputz auf Mauerwerk auftragen. Putzdicke 10 - 15 mm, Oberfläche sauber gefilzt (als Fliesenuntergrund nicht filzen).Körnung: 0 - 0,8 mm**Produkt: RYGOLKalkputz extra KPe**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |
| **Innenwandputz Öko-Kalkputz leicht ÖKP-L**Schadstoffgeprüfter Kalk-Maschinenputz CS II W0 nach DIN EN 998-1 als Innenputz auf Mauerwerk auftragen. Die Oberfläche ist lot- und fluchtrecht herzustellen. Oberfläche sauber gefilztKörnung: 0 - 1,4 mmMindestputzdicke: 15 mmMauerwerk:       **Produkte: RYGOL Öko-Kalkputz leicht ÖKP-L**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |
| **Trasskalk-Maschinenputz MKP 03**Normalputzmörtel CS II, W2 (DIN EN 998-1)Aufbringen eines Trasskalk-Maschinenputzes einlagig in zwei Arbeitsgängen, Auftragsstärke ca. 15 mm. Körnung: 0 – 3 mm. **Produkt: Trasskalk-Maschinenputz MKP 03**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |
| **Trasskalk-Maschinenputz MKP 01**Trockenmörtel der Qualitätskategorien CS I W 0 der DIN EN 998-1.Aufbringen eines Trasskalk-MaschinenputzesKörnung: 0 ‑ 1,4 mm**Produkt: Trasskalk-Maschinenputz** Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Leichtputz MAP L1**Kalk-Zement-Leichtputz MAP L1 CS II W2 nach DIN EN-998-1 mit organischen Leichtzuschlägen einlagig 10 bis 15 mm bzw. nass in nass in zwei Arbeitsgängen auf Mauerwerk auftragen, einschl. aller anfallenden Arbeiten, Oberfläche sauber gefilzt **Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Maschinenputz MAP L1**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Leichtputz MAP L2**Kalkzement-Leichtputz Typ I als Unterputz mit mineralischen Leichtzuschlägen in LW CS II, W2 nach DIN EN 998-1, P II nach DIN V 18550 auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen.Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. 1 Tag pro mm Putzdicke). Mindestputzdicke: 15 mm**Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Leichtputz MAP L2**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |
| **Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02**Putzmörtel nach DIN EN 13279 der Klasse B2/50/2Einlagig als Maschinenputz auf Mauerwerk auftragen.Oberfläche sauber gefilztKörnung: 0 - 1,4 mm**Produkt: RYGOL Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02** Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |
| **Kalk-Gips-Maschinenputz fein MIP 02-F**Einlagig als Maschinenputz auf Mauerwerk auftragen.Putzmörtel nach DIN EN 13279 der Klasse B2/50/2Oberfläche sauber gefilztKörnung: 0 - 0,8mm**Produkt: RYGOL Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02-F**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Gips-Kalk-Maschinenputz geglättet MIP 01-L**Gips-Kalk-Maschinen-Glättputz der Klasse B4/50/2.Nass in nass nach Herstellervorschrift lot-und fluchtgerecht auf Mauerwerk und Beton auftragen.Putzdicke 12 - 15 mm, Oberfläche sauber geglättet zur Aufnahme von Farbanstrichen.Untergrund:       **Produkt: RYGOL Gips-Kalk-Maschinen-Glättputz MIP 01-L**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |
| **Gips-Leicht-Glättputz MIP-GL**Putzmörtel nach B4/50/2 DIN EN 13279-1Einlagig auf Mauerwerk auftragen.Mindestputzdicke 10 mm, Oberfläche geglättet **Produkt: RYGOL Gips-Leicht-Glättputz MIP-GL**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |
| **Porenbeton-Innenleichtputz PIP-L**B5/50/2 DIN EN 13279-1Einlagig an Innenwänden auf Porenbeton-Mauerwerk oder Kalksandstein-Mauerwerk auftragen, Oberfläche gefilzt, Mittlere Putzdicke:       mm**Produkt: RYGOLPorenbeton-Innenleichtputz PIP-L** Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |
| **Schlämmputz SP**RYGOL Schlämmputz nach CS III W2 DIN EN 998-1 mit sauberem Wasser zu einer geschmeidigen Masse mischen. Mit der Traufel aufziehen auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen und nach leichtem Anziehen des Mörtels mit feiner Bürste strukturieren.Putzdicke: ca. 2 mm**Produkt: RYGOL Schlämmputz**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Zement-Innenleichtputz ILP**Kalk-Zement-Innenleichtputz LW CS II W0 nach DIN EN-998-1 einlagig 10 bis 15 mm bzw. nass in nass in zwei Arbeitsgängen auftragen, einschl. aller anfallenden Arbeiten. Oberfläche gefilztDie Oberfläche ist lot- und fluchtrecht herzustellen,Körnung: 0 - 1,4 mm**Produkt RYGOL Innenleichtputz ILP**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zemenet-Innenleichtputz fein ILP-F**Kalk-Zement-Innenleichtputz LW CS II W0 nach DIN EN-998-1 einlagig 10 bis 15 mm bzw. nass in nass in zwei Arbeitsgängen auftragen, einschl. aller anfallenden Arbeiten. Oberfläche gefilztDie Oberfläche ist lot- und fluchtrecht herzustellen,Körnung: 0 - 0,8 mm**Produkt RYGOL Innenleichtputz ILP fein ILP-F**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |
|  |  |
|  |  |