MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

Fliesen- und Natursteinverlegung

Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten auf Anhydritsestrich

Unternehmer:

Bauvorhaben:

Adresse:

Bauherr:

| Untergrund prüfen Untergrund prüfen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist. Festigkeitsmindernde Schichten sind zu entfernen. |  |
| --- | --- |
| Reinigen des Untergrundes Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, z. B. Gipsreste, Mörtelreste, Farbreste, Öl. Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| Abschleifen des Estrichs Estrichoberflächen sind abzuschleifen und von Sinter- und Trennschichten zu befreien. Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| (Evtl. Verharzen von Estrichrissen) Erstellen einer kraftschlüssigen Verbindung von Rissen in Estrichen mit einem emissionsarmen, 2-komponentigen Rissharz (inkl. Wellenverbinder nach Bedarf) Produkt: SAKRET Gießharz rapid GHr Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| Zwischensumme: | EUR |

| Übertrag: | EUR |
| --- | --- |
| Grundieren von saugfähigen Untergründen Grundieren des Anhydritestrichs als Vorbehandlung für nachfolgende Dünnbettmörtel und Mittelbettmörtel mit emissionsarmer, haftungsvermittelnder Dispersionsgrundierung mit hohem Feststoffgehalt Produkt: SAKRET Universalgrundierung UG Eigenschaften: - Verbrauch ca. 50 – 300 g/m² - Bis 1:1 auf Anhydritestrich verdünnbar - Für innen und außen - Für Wand und Boden - Lösemittelfrei - Emissionsarm - Kontrollfarbe gelb Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| (Evtl. Entkopplung des Untergrundes) Entkoppeln des Untergrundes zum Spannungsausgleich vor Verlegung großformatiger Fliesen- und Platten mit dünnschichtiger, druckfester Entkopplung inkl. Verklebung auf dem Untergrund mit geeignetem Dünnbettmörtel Produkt: SAKRET Multifunktionsgewebe MFG Eigenschaften: - 5-schichtiger Aufbau - Geringe Aufbauhöhe, 0,9 mm Dick - Hoch druckstabil - Dampfdiffusionsoffen - Hohe Entkopplungswirkung Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| Zwischensumme: |  | EUR |

| Übertrag: |  | EUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bodenflächen verlegen mit hydraulisch schnell erhärtendem, flexiblen Dünn- und Mittelbettmörtel Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. entkoppelten) Bodenflächen mit faserverstärktem, schnell erhärtendem Großformat-Flexfliesenkleber Fliesentyp: Produkt: SAKRET Großformatkleber XXL GFK Eigenschaften: - C2 FTE S1 nach DIN EN 12004 - Mit hoher kristalliner Wasserbindung - Schnell erhärtend, früh Belastbar - Für Heizestriche - Standfest, lange klebeoffene Zeit - Erfüllt Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards: EC 1 Plus: emissionsgeprüftes Bauprodukt gemäß den Kriterien der GEV AgBB: erfüllt die Anforderungen nach dem Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |  |
| Verfugen Bodenflächen Verfugen Bodenflächen mit hydraulisch schnell erhärtendem, flexiblen Fugenmörtel Produkt: SAKRET Natur- und Feisteinzeugfugenmörtel NFF Eigenschaften: - CG2 WA nach DIN EN 13888 - Hochflexibel - Verringerte Wasseraufnahme, - Erhöhte Abriebbeständigkeit - Schnell erhärtend - Fugenbreite 2 - 15 mm - Für innen und außen - Für Heizestriche Fugenfarbe: Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |  |
| Zwischensumme: |  | EUR |  |
| Übertrag: |  | EUR |  |
| Verlegen der Sockelleisten mit hydraulisch schnell erhärtendem, flexiblen Dünn- und Mittelbettmörtel Verlegen auf gereinigter und grundierter Sockelfläche mit faserverstärktem, schnell erhärtendem Großformat-Flexfliesenkleber Fliesentyp: Produkt: SAKRET Großformatkleber XXL GFK Eigenschaften: - C2 FTE S1 nach DIN EN 12004 - Mit hoher kristalliner Wasserbindung - Schnell erhärtend, früh Belastbar - Für Heizestriche - Standfest, lange klebeoffene Zeit - Erfüllt Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards: EC 1 Plus: emissionsgeprüftes Bauprodukt gemäß den Kriterien der GEV AgBB: erfüllt die Anforderungen nach dem Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |  |
| Bewegungs- und Anschlussfugen an Wand und Boden ausbilden mit Silikon |  |  |  |
| Verfugen von Wand- und Bodenfugen mit essigvernetztem Silikonkautschuk Produkt: SAKRET Silikon-Dicht E SD Eigenschaften: - Lichtecht - Feuchtraumbeständig - Fungizid eingestellt - Für innen und außen Fugenfarbe: Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |  |
| Summe: |  | EUR |  |
| + MWSt |  | EUR |  |
| Gesamt |  | EUR |  |