MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

Wärmedämmputz WDP 055 protherm

Profile

Sockelprofil

Wärmedämmputzsockelprofil zur Herstellung
horizontaler Anschlüsse, am Untergrund befestigen

PVC-Überzüge nicht überputzen, nach Putzvorgang frühzeitig reinigen.

Produkt:

Einheit	lfm

Kantenschutzprofil

Kantenprofil verz. Stahl mit PVC-Kante nach DIN EN 13658-1 für Wärmedämmputze

aus Stahl verzinkt, Sichtkanten mit Überzug aus Hart-PVC weiß liefern und fachgerecht

montieren Putzdicke: bis 60 mm

Produkt:

Einheit	lfm

Putzanschlussgewebeleiste

Liefern und Einbau einer zweiteiligen, entkoppelten Kunststoff-Gewebeleiste mit Teleskop-Mechanismus, Sk-PE-Dichtband und Schutzlasche

Einbau gem. Herstellerrichtlinie

Produkt: 	Gewebeleiste W 30

Einheit	lfm

Kantenschutz mit Gewebeeckwinkel, verstärkt

Als Zulage zur Systemarmierung ist ein Kantenschutz aus

Kunststoff-Eckschutzschiene und Glasfasergewebe,

herzustellen. Der Gewebeeckwinkel ist vor der vollflächigen Armierung anzubringen.

Armierungsgewebe über den Eckwinkel legen und einbetten

(10 cm überlappen).

Produkt: 	SAKRET Gewebeeckwinkel, verstärkt

Einheit	lfm

Untergrundvorbereitung

Spritzbewurf

Normalputzmörtel, CS IV, W 1 nach DIN EN 998-1

als Spritzbewurf aufbringen, die Sinterhaut ist

nach dem Ansteifen mit einem Besen zu entfernen.

Altes Mauerwerk 40 – 60 % Bedeckung

neues Mauerwerk 90 % Bedeckung.

Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog

Produkt: 	RYGOL Zement-Maschinenputz MZP 04

Einheit	m²

Haftbrücke, mineralisch

Mineralische Haftbrücke LW CS II Wc2 der EN 998 Teil 1

als Untergrundvorbehandlung für nachfolgenden Wärmedämmputz Premium

bei glatten, nicht oder schwach saugenden Untergründen

Auftragsdicke ca 5 mm, Oberfläche mit Zahntraufel horizontal aufkämmen

Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog

Produkt:	RYGOL- Flex-Fassadenspachtel leicht FSP-SL

Einheit	m²

Bedarfsposition 	m²

Dämmputzträger

Putzträger von verzinktem Putzträger bei schwierigen

Untergründen z. B. Altmauerwerk, Putz, Beton etc.

vollflächig anbringen. Mit Überlappung im Stoßbereich

bzw. auf benachbarte Bauteile von mind. 10 cm bzw. nach

Herstellerangaben fach- und sachgerecht anbringen.

Produkt: 	z.B. Welnet 20/90 oder 30/125, 8 Dübel/m²

Einheit	m²

Wärmedämmputz als Grundputz

Wärmedämmputz 055 Protherm

Grundputz als Wärmedämmputz CS I Wc1 nach DIN 998-1

mit mineralischen Leichtzuschlägen, Zuschlag Perlite, Bemessungswert der

Wärmeleitfähigkeit max. 0,055 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar),

Putzmörtel P II (Kalk-Zement-Putz), Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 4, auf

vorbereiteten Untergrund nach Herstellerangaben aufbringen.

Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog

Putzdicke:		 mm

Putzgrund:

Produkt: 	RYGOL Wärmedämmputz 055 Protherm

Einheit	m²

Ausgleichsputz

Mineralischen Ausgleichsputz LW CS II Wc2 der EN 998 Teil 1 auf Wärmedämmputz

055 Protherm 6 mm – max 10. mm auftragen, einschließlich Einlegen eines alkalibeständigen Glasfasergewebes. Überlappung im Stoßbereich 100 mm, auf benachbarte Bauteile 200 mm. Ecken von Fenstern und Türöffnungen sind zusätzlich mit diagonal angeordneten Streifen des gleichen Armierungsgewebes zu bewehren.

FSP-SL erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog

Produkt:	RYGOL –Flex-Fassadenspachtel Superleicht FSP-SL
RYGOL Armierungsgewebe 4 x 4 mm

Einheit	m²

Ausgleichsputz Leibungen

Mineralischen Ausgleichsputz LW CS II Wc2 der EN 998 Teil 1

auf Wärmedämmputz 055 Protherm 6 mm – max 10. mm auftragen

einschließlich Einlegen eines alkalibeständigen Glasfasergewebes

im Bereich der Leibungen

FSP-SL erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog

Produkt:	RYGOL Flex-Fassadenspachtel Superleicht FSP-SL
RYGOL Armierungsgewebe 4 x 4 mm

Einheit	m²

Mineralischer Oberputz

Edelputzmörtel CR CS II Wc2 nach EN 998-1 auf Kalk-Zementbasis,

wasserabweisend, CR CS II W 2  nach DIN EN 998-1, fachgerecht

anmischen, in Kornstärke auftragen und strukturieren.

Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog

Produkt:	z.B. RYGOL Scheibenputz SCP 2

Einheit	m²

Fassadenanstrich 2 fach

Zweimaliger Anstrich zur Erzielung eines gleichmäßigen Farbbildes.

Vor dem Auftragen des Anstriches muss der Putz an der Oberfläche trocken sein.

Die Silikonharz-Fassadenfarbe ist werkseitig biozid eingestellt

Produkte: 	SAKRET Silikonharzfarbe SHF, eingefärbt/weiß HBZ >30

Einheit	m²

Stand 12/2025