**Putzsysteme - Wärmedämmputz premium**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wärmedämmputz Premium 028**  Grundputz als Wärmedämmputz DIN EN 998-1, W 1 wasserhemmend  Druckfestigkeitsklasse CS I mit mineralischen Leichtzuschlägen, Zuschlag Silicagranulat und Perlite  Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,028 W/(m\*K), Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Putzmörtel P II (Kalk-Zement-Putz), Körnung 3 mm. Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 6, Wasseraufnahmekoeffizient w = 0,5-2,0 kg/(m²\*h0,5), auf vorbereiteten Untergrund nach Herstellerangaben aufbringen  Putzdicke:  Putzgrund:  **Produkt: RYGOL Wärmedämmputz Premium 028**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |