**Putzsysteme - Wärmedämmputz premium**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wärmedämmputz Premium 028**Grundputz als Wärmedämmputz DIN EN 998-1, W 1 wasserhemmendDruckfestigkeitsklasse CS I mit mineralischen Leichtzuschlägen, Zuschlag Silicagranulat und PerliteBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,028 W/(m\*K), Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Putzmörtel P II (Kalk-Zement-Putz), Körnung 3 mm. Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 6, Wasseraufnahmekoeffizient w = 0,5-2,0 kg/(m²\*h0,5), auf vorbereiteten Untergrund nach Herstellerangaben aufbringenPutzdicke:       Putzgrund:       **Produkt: RYGOL Wärmedämmputz Premium 028**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |