**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**WDVS – Anbringen von eps-dämmplatten**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Verklebung mit mineralischem Klebemörtel** |  |
|  |  |
| **Anbringen von EPS-Hartschaum 035 WDV**  Hartschaum EPS 035 WDV mit mineralischen Klebemörtel liefern und verkleben.  Wärmedämmplatten aus Polystyrol- Hartschaum EPS 035, 100 x 50 cm, nach EN 13163, Anwendungstyp WDV nach DIN 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m\*K), schwerentflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1, nach den Richtlinien des Fachverbandes Wärmedämm-Verbundsysteme und den Herstellerrichtlinien entsprechend verkleben.  Platten im Verband, planeben und absolut pressgestoßen verlegen.  Kleber mittels Wulst-Punkt-Methode oder bei ebenen Untergründen vollflächig mit Zahnspachtel (10 mm) auf die Dämmplatten auftragen. Im Bereich der Öffnungsecken Plattenstöße vermeiden. Dämmplatten an den Gebäudeecken im Verband setzen. Offene Fugen mit Füllschaum der Baustoffklasse B1 ausschäumen. Evtl. Unebenheiten mit einem Schleifbrett abschleifen.  Einsetzbar bis Hochhausgrenze  Plattenrand: stumpf  Plattendicke: mm  **Produkt: SAKRET Klebe-und Armierungsmörtel KAM grau/weiß/Leicht/D SAKRET EPS-Hartschaum 035 WDV SAKRET Montageschaum B 1**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Anbringen von EPS-Hartschaum 035 WDV Silver**  Hartschaum EPS 035 WDV mit mineralischen Klebemörtel liefern und verkleben.  Wärmedämmplatten aus Polystyrol- Hartschaum EPS 035, 100 x 50 cm, nach EN 13163, Anwendungstyp WDV nach DIN 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m\*K), schwerentflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1, nach den Richtlinien des Fachverbandes Wärmedämm-Verbundsysteme und den Herstellerrichtlinien entsprechend verkleben.  Platten im Verband, planeben und absolut pressgestoßen verlegen.  Kleber mittels Wulst-Punkt-Methode oder bei ebenen Untergründen vollflächig mit Zahnspachtel (10 mm) auf die Dämmplatten auftragen. Im Bereich der Öffnungsecken Plattenstöße vermeiden.  Dämmplatten an den Gebäudeecken im Verband setzen. Offene Fugen mit Füllschaum der Baustoffklasse B1 ausschäumen. Evtl. Unebenheiten mit einem Schleifbrett abschleifen.  Einsetzbar bis Hochhausgrenze.  Platten sind vor Sonneneinstrahlung zu schützen.  Plattenrand: stumpf  Plattendicke: mm  **Produkt: SAKRET Klebe-und Armierungsmörtel KAM grau/weiß/leicht/D SAKRET EPS-Hartschaum 035 WDV Silver SAKRET Montageschaum B 1**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Anbringen von EPS-Hartschaum 035 Silver EF**  Hartschaum EPS 035 WDV mit mineralischen Klebemörtel liefern und verkleben.  Wärmedämmplatten aus Polystyrol- Hartschaum EPS 035, 100 x 50 cm, nach EN 13163, Anwendungstyp WDV nach DIN 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m\*K), elastifiziert für verbesserten Schallschutz, schwerentflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1, nach den Richtlinien des Fachverbandes Wärmedämm-Verbundsysteme und den Herstellerrichtlinien entsprechend verkleben.  Platten im Verband, planeben und absolut pressgestoßen verlegen.  Kleber mittels Wulst-Punkt-Methode oder bei ebenen Untergründen vollflächig mit Zahnspachtel (10 mm) auf die Dämmplatten auftragen. Im Bereich der Öffnungsecken Plattenstöße vermeiden.  Dämmplatten an den Gebäudeecken im Verband setzen. Offene Fugen mit Füllschaum der Baustoffklasse B1 ausschäumen. Evtl. Unebenheiten mit einem Schleifbrett abschleifen.  Einsetzbar bis Hochhausgrenze.  Platten sind vor Sonneneinstrahlung zu schützen.  Plattenrand: stumpf  Plattendicke: mm  Produkt: **SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grau/weiß/leicht/D SAKRET EPS-Hartschaum 035 WDV Silver EF SAKRET Montageschaum B 1**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Anbringen von EPS-Hartschaum 032 Silver**  Hartschaum EPS 032 WDV mit mineralischen Klebemörtel liefern und verkleben.  Wärmedämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum EPS 032 nach EN 13163, Anwendungstyp WDV nach DIN 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(m\*K), schwerentflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1, nach den Richtlinien des Fachverbandes Wärmedämm-Verbundsysteme und den Herstellerrichtlinien entsprechend verkleben.  Platten im Verband, planeben und absolut pressgestoßen verlegen.  Kleber mittels Wulst-Punkt-Methode oder bei ebenen Untergründen vollflächig mit Zahnspachtel (10 mm) auf die Dämmplatten auftragen. Im Bereich der Öffnungsecken Plattenstöße vermeiden.  Dämmplatten an den Gebäudeecken im Verband setzen. Offene Fugen mit Füllschaum der Baustoffklasse B1 ausschäumen. Evtl. Unebenheiten mit einem Schleifbrett abschleifen.  Einsetzbar bis Hochhausgrenze.  Platten sind vor Sonneneinstrahlung zu schützen.  Plattenrand: stumpf  Plattendicke: mm  **Produkt: SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grau/weiß/leicht/D SAKRET EPS-Hartschaum 032 Silver  SAKRET Montageschaum B 1**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Anbringen von EPS-Hartschaum 032 RYGOTHERM**  Hartschaum EPS 032 WDV mit mineralischen Klebemörtel liefern und verkleben.  Wärmedämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum EPS 032 nach EN 13163, Anwendungstyp WDV nach DIN 4108-10, mit erhöhter Verarbeitungs-sicherheit bei Sonnenschein, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(m\*K), schwerentflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1, nach den den Richtlinien des Fachverbandes Wärmedämm-Verbundsysteme und den Herstellerrichtlinien entsprechend verkleben.  Platten im Verband, planeben und absolut pressgestoßen verlegen.  Kleber mittels Wulst-Punkt-Methode oder bei ebenen Untergründen vollflächig mit Zahnspachtel (10 mm) auf die Dämmplatten auftragen. Im Bereich der Öffnungsecken Plattenstöße vermeiden.  Dämmplatten an den Gebäudeecken im Verband setzen. Offene Fugen mit Füllschaum der Baustoffklasse B1 ausschäumen. Evtl. Unebenheiten mit einem Schleifbrett abschleifen.  Einsetzbar bis Hochhausgrenze.  Platten sind vor Sonneneinstrahlung zu schützen.  Plattenrand: stumpf  Plattendicke: mm  Produkt: **SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grau/weiß/leicht/D SAKRET EPS-Hartschaum 032 Silver  SAKRET Montageschaum B 1**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Summe** | EUR |
| + **MWSt** | EUR |
| **Gesamt** | EUR |