**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**Wdvs - armierung**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| Minereralische Armierungsschicht Armierungsmasse vollflächig ca. 6 mm dick auftragen. Alkalibeständiges Armierungsgewebe eindrücken und planspachteln. Gewebestöße mindestens 10 cm überlappen.  An allen Ecken der Fenster- und Türöffnungen ist zusätzlich unter der normalen Armierung eine Diagonalarmierung aus mindestens 20 x 40 cm großen Streifen Armierungsgewebe in die Armierungsmasse einzubetten. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.  **Produkte: SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grau SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM weiss SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM leicht SAKRET Armierungsgewebe WDVS (MW 4 x 4 mm**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| Armierungsputz Mittelschichtsystem 2-lagig SAKRET Klebe-und Armierungsmörtel KAM-D vollflächig in zwei Lagen mit einer Gesamtdicke von 10 mm dick auftragen. In Jede Lage alkalibeständiges Armierungsgewebe einlegen und planspachteln. Gewebestöße mindestens 10 cm überlappen. Das Gewebe muss vollständig eingebettet sein.  An allen Ecken der Fenster- und Türöffnungen ist zusätzlich unter der normalen Armierung eine Diagonalarmierung aus mindestens 20 x 40 cm großen Streifen Armierungsgewebe in die Armierungsmasse einzubetten. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.  **Produkte: SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-D SAKRET Armierungsgewebe WDVS (MW 4 x 4)**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| Armierungsputz Mittelschichtsystem 1-lagig SAKRET Klebe-und Armierungsmörtel KAM-D vollflächig mit einer Gesamtdicke von 10 mm dick auftragen. In das obere Drittel der Armierungsschicht alkalibeständiges Armierungsgewebe einlegen und planspachteln. Gewebestöße mindestens 10 cm überlappen. Das Gewebe muss vollständig eingebettet sein.  An allen Ecken der Fenster- und Türöffnungen ist zusätzlich unter der normalen Armierung eine Diagonalarmierung aus mindestens 20 x 40 cm großen Streifen Armierungsgewebe in die Armierungsmasse einzubetten. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.  **Produkte: SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-D SAKRET Armierungsgewebe WDVS (MW 4 x 4)**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| Armierungsputz Dickschichtsystem 2-lagig SAKRET Klebe-und Armierungsmörtel KAM-D vollflächig 10 mm dick auftragen. Alkalibeständiges Armierungsgewebe in das obere Drittel des Armierungsmörtels eindrücken und planspachteln. Gewebestöße mindestens 10 cm überlappen. Das Gewebe muss vollständig eingebettet sein.  Standzeit der Armierungslage: mind.1 Tag/mm (mind.10 Tage, je nach Witterung)  SAKRET Klebe-und Armierungsmörtel KAM-D vollflächig 5 mm dick auftragen und Armierungsgewebe eindrücken und planspachteln. Gewebestöße mindestens 10 cm überlappen. Das Gewebe muss vollständig eingebettet sein.  An allen Ecken der Fenster- und Türöffnungen ist zusätzlich unter der normalen Armierung eine Diagonalarmierung aus mindestens 20 x 40 cm großen Streifen Armierungsgewebe in die Armierungsmasse einzubetten. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.  **Produkte: SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-D SAKRET Armierungsgewebe WDVS (MW 4 x 4)**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| Armierungsputz Dickschichtsystem 1-lagig SAKRET Klebe-und Armierungsmörtel KAM-D vollflächig 15 mm dick auftragen. Alkalibeständiges Armierungsgewebe in das obere Drittel des Armierungsmörtels eindrücken und planspachteln. Gewebestöße mindestens 10 cm überlappen. Das Gewebe mussvollständig eingebettet sein.  Standzeit der Armierungslage: mind.1 Tag/mm (mind.10 Tage, je nach Witterung)  An allen Ecken der Fenster- und Türöffnungen ist zusätzlich unter der normalen Armierung eine Diagonalarmierung aus mindestens 20 x 40 cm großen Streifen Armierungsgewebe in die Armierungsmasse einzubetten. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.  **Produkte: SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-D SAKRET Armierungsgewebe WDVS (MW 4 x 4)**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Dispersions-Armierungsschicht**  Liefern und vollflächige Armierung mit organisch gebundener Armierungsmasse und alkalibeständigem Glasfasergewebe auf EPS-Dämmplatten.  Armierungsmasse volldeckend auftragen. Armierungsgewebe eindrücken und planspachteln. Gewebestöße 10 cm überlappen. Auftragsdicke ca. 2 ‑ 3 mm  **Produkt: SAKRET Dispersionsarmierungsmasse DAM SAKRET Armierungsgewebe WDVS (MW 4 x 4)**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Summe** | EUR |
| + **MWSt** | EUR |
| Gesamt | EUR |