**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**Wärmedämmputz premium WDP 055**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Profile**  **Sockelprofil**  Wärmedämmputzsockelprofil zur Herstellung horizontaler Anschlüsse, am Untergrund befestigen  PVC-Überzüge nicht überputzen, nach Putzvorgang frühzeitig reinigen.      Produkt: Protektor |  |
|  |  |
| **Kantenschutzprofil**  Kantenprofil verz. Stahl mit PVC-Kante nach DIN EN 13658-1 für Wärmedämmputze aus Stahl verzinkt, Sichtkanten mit Überzug aus Hart-PVC weiß liefern und fachgerecht montieren Putzdicke: bis 60 mm  Produkt: Protektor 1066  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Putzanschlußgewebeleiste**  Liefern und Einbau einer zweiteiligen, entkoppelten Kunststoff-Gewebeleiste mit Teleskop-Mechanismus, Sk-PE-Dichtband und Schutzlasche  Einbau gem. Herstellerrichtlinie  **Produkt: Gewebeleiste W 30 +**  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Untergrundvorbereitung** |  |
| **Spritzbewurf**  Normalputzmörtel, CS IV, W 1 nach DIN EN 998-1  als volldeckenden Spritzbewurf aufbringen, die Sinterhaut ist  nach dem Ansteifen mit einem Besen zu entfernen.  Produkt: RYGOL MZP 04 |  |
| Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis | EUR |
|  |  |
| **Haftbrücke, mineralisch**  Mineralische Haftbrücke LW CS III Wc2 der EN 998 Teil 1  als Untergrundvorbehandlung für nachfolgenden Wärmedämmputz Premium  bei glatten, nicht oder schwach saugende Untergründen  Auftragsdicke ca 5 mm, Oberfläche mit Zahntraufel horizontal aufkämmen    **Produkt: RYGOL- Flex-Fassadenspachtel** **leicht, FSP-L**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis | EUR |
|  |  |
| \_\_\_\_m² Bedarfsposition  **Dämmputzträger**  Putzträger von verzinktem Putzträger bei schwierigen  Untergründen z. B. Altmauerwerk, Putz, Beton etc.  vollflächig anbringen. Mit Überlappung im Stoßbereich  bzw. auf benachbarte Bauteile von mind. 10 cm bzw. nach  Herstellerangaben fach- und sachgerecht anbringen.    Produkt:Welnet 20/90 oder 30/125, 8 Dübel/m²  **Wärmedämmputz als Grundputz** |  |
|  |  |
| **Wärmedämmputz Premium 055**  Grundputz als Wärmedämmputz DIN EN 998-1, W 1 wasserhemmend,  Druckfestigkeitsklasse CS I mit mineralischen Leichtzuschlägen, Zuschlag Perlite, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,055 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), Putzmörtel P II (Kalk-Zement-Putz), Körnung 3 mm. Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 6, Wasseraufnahmekoeffizient  w = 0,5-2,0 kg / (m²\* h0,5), auf vorbereiteten Untergrund nach  Herstellerangaben aufbringen  Putzdicke: mm  Putzgrund:  **Produkt: RYGOL Wärmedämmputz Premium 055**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Ausgleichsputz**  Mineralischen Ausgleichsputz LW CS II Wc2 der EN 998 Teil 1  auf Wärmedämmputz Premium 7 mm – max 10. mm auftragen  einschließlich Einlegen eines alkalibeständigen Glasfasergewebes  **Produkt:**  **RYGOL –Flex-Fassadenspachtel Superleicht, FSP-SL**  **RYGOL Armierungsgewebe 4 x 4 mm**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis | EUR |
|  |  |
| **Mineralischer Oberputz**  Edelputzmörtel CR CS II Wc2 nach EN 998-1 auf Kalk-Zementbasis, wasserabweisend, CR CS II W 2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht  anmischen, in Kornstärke auftragen und strukturieren.  **Produkt: RYGOL Scheibenputz SCP 2 oder SCP 3**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis | EUR |
| **Summe** | EUR |
| + **MWSt** | EUR |
| Gesamt | EUR |

**Hinweise:**

Wärmedämmputz ist im Sockel/Spritzwasserbereich nicht geeignet.

Mineralische Edelputze bis 3 mm Auftragsdicke

Die Technischen Merkblätter sind zu beachten

Stand 03/2022